| 样品承认书 客户名称： 产品应用： 产品型号： Hi-5054UVC-K493 产品描述： 5054 SMD凸杯双晶并联紫光 395+395 发行日期： 2017-5-19 胶体颜色 代码; C 无色透明. T 有色透明. D 无色非透明. E 有色非透明. 客户确认; 确认; 制作. 万海蓉. |
| --- |
| 特点; 应用范围. ●使用寿命长; ●各类杀菌、消毒. ●亮度高; ●紫外光疗、美容美甲. ●节能环保; ●防伪检测. ●低直流电压工作; ●光催化空气净化. ●反应快; ●紫外固化. ●光度可调; ●植物照明. ●波长短、穿透力强; ●印刷设备. ●抗静电能力强. ●共晶制程. ●符合RoHS要求. 角度图： |
| 光、电特性表@TJ=25℃ 项目; 符号; 条件; 最小值; 平均值; 最大值; 单位. 顺向电压; VF; IF=300mA; 3.2; 3.35; 3.7; V. 反向电流; IR; VR=5v; --; --; 20; μA. 角度; 2θ1/2; IF=300mA; --; 70; --; deg. 辐射功率; φV; IF=300mA; 200; ---; 500; mW. 工作电流; IF; --; --; 300; --; mA. 峰值波长; λp; IF=300mA; 395; ---; 400; nm. 人体静电; ESD; --; 500; ---; ---; V. 结点温度; TJ; IF=300mA; --; 125; --; ℃. 热阻; RJP; IF=300mA; --; 8; --; ℃/W. 备注: 正向电压的测量公差为±0.1V、波长的测量公差为±2nm、亮度的测量公差为±5%、发光角度的测量公差±15%。 最大绝对额定值 项目; 符号; 额定值; 单位. 脉冲电流; IFP; 1000; mA. 反向电压; VR; 5; V. 功率; PD; 1000; mW. 工作温度; TOPR; -40~+80; ℃. 储存温度; TSTG; -40~+100; ℃. 无铅焊接温度; TSOL; Max. 260℃ for 3sec Max. 260度不超过3秒. *最大正向电流条件：脉冲宽度≤10msec 占空比≤1 / 10。 |
| 波长特征： 相对发光强度与正向电流关系图： |  |  |
| 允许正向电流与温度关系图： 电流与电压关系图： 相对发光强度与温度关系图： 晶片连接方式：1串2并 成品尺寸图（MM）： （注:） 1、所有尺寸单位为毫米 2、所有的尺寸公差为±0.2mm，除非另有说明。 |  |  |
| 注意事项: - SMD LED 材质结构在空气中极易吸潮，产品吸潮容易造成产品品质变坏，产品通电不亮、或通电部分亮或通电亮但长时间老化衰减厉害直至不亮，而且如吸潮不均匀在过高温回流焊会造成极大的应力破坏。 - 产品在防静电铝箔袋密封后储存条件为5-30℃，湿度<60%RH，保存期为3个月，当超过3个月需要重新烘烤后再开封使用，烘烤条件为70±5℃，6H。已经拆开散品（不在载带或圆盘上），烘烤条件是150℃±5℃，3H。 - 产品拆开密封包装袋后必须在24小时内使用完，没使用完的产品放入干燥箱内或70℃烤箱内保存。 - 产品为静电敏感器件，静电和电涌容易损坏SMD LED器件，在使用过程中应该注意防静电保护。 - 高亮度会伤害人的眼睛，注意避免发光器件直射人的眼睛。 - 焊接条件 项目; 焊接温度; 焊接时间; 焊接功率. 烙铁焊接; ≤310℃; ≤2sec; ≤25W. 回流焊设定参考： 一温区; 二温区; 三温区; 四温区; 五温区; 六温区; 七温区; 八温区. 130℃/45S; 150℃/45S; 170℃/45S; 190℃/45S; 220℃/45S; 235℃/45S; 180℃/45S; 150℃/45S. 7、通过使用适当的工具从材料侧面夹取，不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路。 |