| 样品承认书 客户名称： 产品应用： 产品型号： Hi-2835IRC-K886 产品描述：φ 2835 SMD球头发射管30度 度 发行日期： 2018-8-28 胶体颜色 代码; C 无色透明. T 有色透明. D 无色非透明. E 有色非透明. 客户确认; 确认; 制作. 陈生魁. |
| --- |
| 特点; 应用范围. ●使用寿命长; ●适用于各类光电检测器的信号光源. ●亮度高; ●适用于各类光电转换的自动控制仪器，传感器等. ●节能环保; ●根据驱动方式，可获得稳定光、脉冲光、缓变光，. ●低直流电压工作; 常用于遥控、警报、无线通信等方面. ●反应快; ●可用于各种红外遥控系统，各类传感器的红外光. ●光度可调; 源，自动控制系统的检测环节，光计数器和卡片阅. ●不含紫外线; 读的红外光源. ●抗静电能力强. ●共晶制程. ●符合RoHS要求. 角度图： |
| 光、电特性表@TJ=25℃ 项目; 符号; 条件; 最小值; 平均值; 最大值; 单位. 顺向电压; VF; IF=20mA; 1.0; --; 1.5; V. 反向电流; IR; VR=5v; --; --; 10; μA. 角度; 2θ1/2; IF=20mA; --; 30; --; deg. 光功率; IV; IF=20mA; 10; --; 30; mw. 工作电流; IF; --; --; 20; --; mA. 峰值波长; λp; IF=20mA; 940; ---; 950; nm. 结点温度; TJ; IF=20mA; --; 125; --; ℃. 热阻; RJP; IF=20mA; --; 8; --; ℃/W. 备注: 正向电压的测量公差为±0.1V、色温的测量公差为±20K、光通量的测量公差为±5%、发光角度的测量公差±10%。 最大绝对额定值 项目; 符号; 额定值; 单位. 脉冲电流; IFP; 150; mA. 反向电压; VR; 5; V. 功率; PD; 20; mW. 工作温度; TOPR; -40~+80; ℃. 储存温度; TSTG; -40~+100; ℃. 无铅焊接温度; TSOL; Max. 260℃ for 3sec Max. 260度不超过3秒. *最大正向电流条件：脉冲宽度≤10msec 占空比≤1 / 10。 *焊接位置离管体≥2mm，时间≤3S。 |
| 色度特征： 相对发光强度与正向电流关系图： |  |  |
| 允许正向电流与温度关系图： 电流与电压关系图： 相对发光强度与温度关系图： 晶片连接方式：1串1并 成品尺寸图（MM）： （注:） 1、所有尺寸单位为毫米。 2、引脚的尺寸公差为±0.5mm，胶体宽度公差为±0.05mm，其余的尺寸公差为±0.2mm。 |  |  |
| 注意事项: - SMD LED 材质结构在空气中极易吸潮，产品吸潮容易造成产品品质变坏，产品通电不亮、或通电部分亮或通电亮但长时间老化衰减厉害直至不亮，而且如吸潮不均匀在过高温回流焊会造成极大的应力破坏。 - 产品在防静电铝箔袋密封后储存条件为5-30℃，湿度<60%RH，保存期为3个月，当超过3个月需要重新烘烤后再开封使用，烘烤条件为70±5℃，6H。已经拆开散品（不在载带或圆盘上），烘烤条件是150℃±5℃，3H。 - 产品拆开密封包装袋后必须在24小时内使用完，没使用完的产品放入干燥箱内或70℃烤箱内保存。 - 产品为静电敏感器件，静电和电涌容易损坏SMD LED器件，在使用过程中应该注意防静电保护。 - 高亮度会伤害人的眼睛，注意避免发光器件直射人的眼睛。 - 焊接条件 项目; 焊接温度; 焊接时间; 焊接功率. 烙铁焊接; ≤310℃; ≤2sec; ≤25W. 回流焊设定参考： 一温区; 二温区; 三温区; 四温区; 五温区; 六温区; 七温区; 八温区. 130℃/45S; 150℃/45S; 170℃/45S; 190℃/45S; 220℃/45S; 235℃/45S; 180℃/45S; 150℃/45S. 7、通过使用适当的工具从材料侧面夹取，不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路。 |