| 样品承认书 客户名称： 产品应用： 产品型号： Hi-2835ORC-K959 产品描述： 2835 SMD红光球头30度 发行日期： 2018-11-14 胶体颜色 代码; C 无色透明. T 有色透明. D 无色非透明. E 有色非透明. 客户确认; 确认; 制作. 陈生魁. |
| --- |
| 特点; 应用范围. ●使用寿命长; ●不同场合的阅读灯（汽车、巴士、飞机）. ●亮度高; ●LCD背光灯、指引灯. ●颜色种类丰富; ●娱乐、装饰、LED光导纤维. ●朗伯辐射模式; ●补强照明、方向照明. ●节能环保; ●室内室外、商业居民、建筑照明. ●低直流电压工作; ●凹槽、架子底、桌面照明. ●冷光束，以触摸安全; ●系船柱、安全、园林照明. ●反应快; ●便携式灯（手电筒，自行车灯）. ●光度可调; ●出口标志，销售点标志. ●不含紫外线; ●汽车灯（停止尾转，高位刹车灯，镜边重复）. ●抗静电能力强; ●交通信号灯、路灯，铁路指示和路口指示. ●共晶制程. ●符合RoHS要求. 角度图： |
| 光、电特性表@TJ=25℃ 项目; 符号; 条件; 最小值; 平均值; 最大值; 单位. 顺向电压; VF; IF=20mA; 1.8; ---; 2.3; V. 反向电流; IR; VR=5v; --; --; 20; μA. 角度; 2θ1/2; IF=20mA; ---; 30; ---; deg. 亮度; IV; IF=20mA; 3500; ---; 6500; Mcd. 工作电流; IF; --; --; 20; --; mA. 主波长; λd; IF=20mA; 620; ---; 625; nm. 结点温度; TJ; IF=20mA; --; 125; --; ℃. 热阻; Rth; IF=20mA; --; 8; --; ℃/W. 备注: 正向电压的测量公差为±0.1V、波长的测量公差为±2nm、辐射功率的测量公差为±5%、发光角度的测量公差±10%。 最大绝对额定值 项目; 符号; 额定值; 单位. 脉冲电流; IFP; 150; mA. 反向电压; VR; 5; V. 功率; PD; 40; mW. 工作温度; TOPR; -40~+80; ℃. 储存温度; TSTG; -40~+100; ℃. 无铅焊接温度; TSOL; Max. 260℃ for 3sec Max. 260度不超过3秒. *最大正向电流条件：脉冲宽度≤10msec 占空比≤1 / 10。 |
| 波长特征： 相对发光强度与正向电流关系图： |  |  |
| 允许正向电流与温度关系图： 电流与电压关系图： 相对发光强度与温度关系图： 晶片连接方式：1串1并 成品尺寸图（MM）： （注:） 1、所有尺寸单位为毫米 2、所有的尺寸公差为±0.2mm，除非另有说明。 |  |  |
| 注意事项: - SMD LED 材质结构在空气中极易吸潮，产品吸潮容易造成产品品质变坏，产品通电不亮、或通电部分亮或通电亮但长时间老化衰减厉害直至不亮，而且如吸潮不均匀在过高温回流焊会造成极大的应力破坏。 - 产品在防静电铝箔袋密封后储存条件为5-30℃，湿度<60%RH，保存期为3个月，当超过3个月需要重新烘烤后再开封使用，烘烤条件为70±5℃，6H。已经拆开散品（不在载带或圆盘上），烘烤条件是150℃±5℃，3H。 - 产品拆开密封包装袋后必须在24小时内使用完，没使用完的产品放入干燥箱内或70℃烤箱内保存。 - 产品为静电敏感器件，静电和电涌容易损坏SMD LED器件，在使用过程中应该注意防静电保护。 - 高亮度会伤害人的眼睛，注意避免发光器件直射人的眼睛。 - 焊接条件 项目; 焊接温度; 焊接时间; 焊接功率. 烙铁焊接; ≤310℃; ≤2sec; ≤25W. 回流焊设定参考： 一温区; 二温区; 三温区; 四温区; 五温区; 六温区; 七温区; 八温区. 130℃/45S; 150℃/45S; 170℃/45S; 190℃/45S; 220℃/45S; 235℃/45S; 180℃/45S; 150℃/45S. 7、通过使用适当的工具从材料侧面夹取，不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路。 |